환경부고시 제2012-73호

가공·변형된 석면함유가능물질의 석면허용기준

제정 2012. 4. 27 (환경부고시 제2012-73호)

(고용노동부고시 제2012-43호)

구분			허용기준
가공·변형을 위해 유통되는 경우			1%
최종제품으로 유통되는 경우	원석 그대로 또는 단순히 파쇄된 상태	분말 제품	불검출
		인체 직접 접촉 용도
		바닥골재(주차장, 운동장 등에 사용된 것)
		조경석	표면에 석면이 노출되지 않을 것
		기타	0.1%
	기타 가공·변형된 상태		0.1%

부      칙

이 고시는 2012년 4월 29일부터 시행한다.